	[image: image1.jpg]




	Область применения
	Plicord® Fuel Discharge – напорный шланг для транспортировки бензина, нефти и других нефтепродуктов.

	Конструкция

	Трубка
	Cинтетическая резина Chemigum® c антистатическим проводом, устойчивая к воздействию нефтепродуктов,

	Усиление
	Спирально намотанное синтетическое волокно (2" - 4" = 2 слоя; 6" = 4 слоя)

	Покрытие наружное
	Черная синтетическая резина Chemivic®, устойчивая к воздействию нефтепродуктов

	Температура рабочая
	-37°C + 82°C

	Упаковка
	Бухтами по 122 м  длиной, в полиэтиленовой пленке.

	Маркировка
	Непрерывная спиральная надпись "Goodyear™ Plicord Fuel Discharge."

	Тип соединений
	Фитинги, рекомендованные  в таблице

Код заказа

543-331



	
	

	Диаметр внутренний
	Диаметр наружный
	Рабочее давление
	Вес
	Цена с НДС

	in.
	mm
	in.
	mm.
	psi
	Mpa
	lb./ft.
	kg./m
	Руб/ м

	1

1 1/4

1 1/2

2
2 1/2
3
4
6
	25.4

31.8

38.1

50.80
63.5
76.20
101.60
152.40
	1.46

1.72

1.95

2.49

2.98
3.50

4.52
6.63
	37.1

43.7

49.5

63.2
75.7
88.9

114.8
168.4
	150
150
150
150
150
150
150
150
	1.03

1.03
1.03
1.03
1.03

1.03

1.03

1.03
	0.52

0.63

0.73

0.98

1.19
1.45

1.91
3.41
	0.77

0.94

1.09

1.46

1.77
2.16

2.85
5.08
	


